System:	AD, Anschlagdichtungssystem, 88 mm Bautiefe, 6 Kammern, flächenversetzt

TVS AluDesign88+

- 	Hochwärmedämmendes 6-Kammer Anschlagdichtungssystem mit 88mm Bautiefe,

-	Kombination aus Aluminium und Kunststoff, außen extrem witterungsbeständig, widerstandsfähig und schmutzabweisend, innen behaglich warme Oberfläche

- 	optimale wärmetechnische Eigenschaften

-	Bleifreier Stabilisator greenline auf Calcium/Zink-Basis im Frischmaterial.

- 	Umweltschonend durch Recyclingmaterial im Profilkern.

-	2 Dichtungsebenen für optimalen Bewitterungsschutz. Äußere und innere Dichtung aus verschweißbaren TPE bündig hinter den Anschlägen liegend.

-	Schrägfalz 15° in Rahmen- und Flügelprofil (teilweise)

- 	Gleiche Falzausführung in Rahmen und Flügel

- 	zurückversetzte Schräg-Glasleiste mit anextrudierter Dichtlippe für bessere Optik

-	Entwässerung nach unten

-	Verschraubung der Ecklager am Rahmen durch 2 Profilstege

-	Zusätzliche PVC-Verstärkungen für die Schraubpositionen der Ecklager und Schließbleche

-	Dichtungen in schwarz oder lichtgrau

-	Verglasungsdicken bis 52 mm

-	vollkommen verdeckt liegende als auch verdeckt liegende Beschläge möglich

Wärmedämmung:	Uf = 1,1 W/(m²K)

Werkstoff:		hochschlagzähes PVC nach DIN 7748, Mindestkennwert nach EN ISO 1163:

PVC-U, ELP, 082-50-T28

Farben:		PVC weiß RAL 9016 innen

Alu-Vorsatzschale lackiert oder pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte

Profile:  		Rahmenprofil 75 mm Ansichtshöhe

Flügelprofil 56/50 mm Ansichtshöhe